ICS 13.020.20

CPCIF

中国石油和化学工业联合会团体标准

T/CPCIF 00XX—202X

T/CNCIA 020XX—202X

绿色设计产品评价技术规范

铝颜料

Technical specification for green-design product assessment—

Aluminum pigments

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

中国石油和化学工业联合会

中国涂料工业协会 发布

CCS Z 04

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会与中国涂料工业协会共同提出。

本文件由中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

绿色设计产品评价技术规范                                 铝颜料

- 范围

本文件规定了铝颜料绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价以及绿色设计产品评价报告。

本文件适用于铝颜料绿色设计产品的评价，包括水性铝粉浆、铝粉浆、片状铝粉、聚合物包覆铝粉浆以及条状铝颜料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 23990—2009  涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 30646  涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法

GB/T 30647  涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32603  玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定  原子荧光光谱法

GB/T 36488—2018  涂料中多环芳烃的测定

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求

HG/T 2456.1  涂料用铝颜料  第1部分：铝粉浆

HG/T 2456.2  涂料用铝颜料  第2部分：铝粉

HG/T 2456.3  涂料用铝颜料  第3部分：聚合物包覆铝粉浆

HG/T 2456.5  涂料用铝颜料  第5部分：水性铝粉浆

- 术语和定义

GB/T 33761界定的及以下术语和定义适用于本文件。

铝颜料  aluminum pigments

用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂经球磨制成的铝颜料。

水性铝粉浆  water-borne aluminum paste

用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂在湿法球磨后，再由二氧化硅包覆或缓蚀剂钝化等处理方式，在片状铝粒子表面形成保护层，阻止片状铝粒子与水发生反应的铝颜料。

铝粉浆  aluminum paste

铝、表面处理剂和有机溶剂经湿法球磨制成的铝粉浆。

片状铝粉  flake aluminum powder

用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂经湿法球磨、干燥等工艺生产的铝粉。

条状铝颜料  strip aluminum pigments

用雾化铝粉，表面处理剂和有机溶剂在湿法球磨后、再添加高分子载体，制备的条状铝颜料，主要用于色母粒和塑料等高分子材料，增加金属色泽。

聚合物包覆铝粉浆  polymer coated aluminum paste

用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂在湿法球磨后、再由带有活性基团的有机物经化学反应后形成的聚合物包覆在铝粒子表面而成的聚合物包覆铝粉浆。

- 评价原则和方法

  - 评价原则

    - 生命周期评价与指标评价相结合的原则

依据生命周期评价方法，结合生态效益方法，考虑铝颜料产品的整个生命周期，从产品设计、原材料获取、产品生产、产品使用、废弃后回收处理等阶段，深入分析各个阶段的资源消耗、生态环境、人体健康等因素，选取不同阶段可评价的指标构成评价指标体系。

    - 环境影响种类最优选取原则

根据铝颜料产品的特点，选取具有影响大，社会关注度高，国家法律或政策明确要求的环境影响种类，选取资源属性、单位产品综合能耗、污染物排放、以及产品中有害物质含量等方面进行生命周期评价。

  - 评价方法和流程

    - 评价方法

同时满足以下条件的铝颜料产品可称为绿色设计产品：

a）满足基本要求（见5.1）和评价指标要求（见5.2）；

b）提供铝颜料产品生命周期评价报告。

    - 评价流程

根据铝颜料产品的特点，明确评价范围，根据评价指标体系的指标和生命周期评价方法，收集相关数据，对数据进行分析，对照基本要求和评价指标要求，对铝颜料产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的，可以判定该铝颜料产品符合绿色设计产品的评价要求；符合要求的铝颜料产品生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程见图1。

范围确定

基本要求

评价指标要求

生命周期清单分析

生命周期清单评价

生命周期评价报告

非绿色设计产品

同时满足

绿色设计产品

未符合要求

未通过审核

符合要求

是

未符合要求

符合要求

符合要求

图1  铝颜料产品绿色设计产品评价流程

- 评价要求

  - 基本要求

    - 应采用国家鼓励的先进技术工艺和绿色生产工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰的或禁止的技术、工艺和装备，积极推行清洁生产。

    - 应持续关注国家、行业明令禁用的有害物质。不应使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料，不应超越范围选用限制使用的材料。不得人为添加的有害物质详见附录A。

    - 污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，应严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。危险废物的管理应符合国家和地方法规的要求。厂界噪声应符合 GB 12348 和地方标准的有关要求。

    - 生产企业安全生产标准化水平应符合GB/T 33000的要求。

    - 产品质量应满足HG/T 2456.1、HG/T 2456.2、HG/T 2456.3或HG/T 2456.5的要求。

    - 截至评价日三年内生产企业无较大安全事故和环境污染事件。

    - 应按照GB 17167、GB 24789的要求配备能源计量器具。

    - 应按照GB/T 24001、GB/T 19001、GB/T 45001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

    - 鼓励企业按照《企业环境信息依法披露管理办法》公开环境信息，鼓励企业承诺实施责任关怀。

  - 评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成，一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。评价指标基准值见表1。

表1 评价指标基准值

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 基准值 |  |  |  |  | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水性铝粉浆 | 铝粉浆 | 片状铝粉 | 条状铝颜料 | 聚合物包覆铝粉浆 |  |  |
| 资源属性 | 原材料使用 |  |  |  | 不得有意添加表A.1中所列物质作为原材料 |  |  |  |  | 原材料清单及证明材料 | 原材料获取 |
|  | 产品收率/% |  |  | ≥ |  |  |  |  |  | 依据B.1计算 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  | ≤ | 335 | 250 | 350 | 350 | 335 | 按GB/T 2589计算并提供证明材料 | 产品生产 |
| 环境属性 | 废气中颗粒物含量/（mg/m3） |  |  | ≤ | 10 |  |  |  |  | 按GB/T 16157检测并提供第三方检测报告 | 产品生产 |
|  | 废气中非甲烷总烃/（mg/m3） |  |  | ≤ | 50 |  |  |  |  | 按GB 16297检测并提供第三方检测报告 | 产品生产 |
| 产品属性 | 重金属含量/（mg/kg） | ≤ | 六价铬（Cr6+） |  | 20 |  |  |  |  | 按GB/T 26125检测并提供第三方检测报告 | 产品生产 |
|  |  |  | 铅（Pb） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镉（Cd） |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷（As） |  | 20 |  |  |  |  | 按GB/T 32603检测并提供第三方检测报告 |  |
|  |  |  | 硒（Se） |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钡（Ba） |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钴（Co） |  | 20 |  |  |  |  | 按GB/T 30647检测并提供第三方检测报告 |  |
|  | 多环芳烃的总和含量/（mg/kg） （限萘、蒽） |  |  | ≤ | 100 | 300 | 10 | 10 | 100 | 按GB/T 36488检测并提供第三方检测报告 | 产品生产 |
|  | 邻苯二甲酸酯的含量总和/ （mg/ kg） |  |  | ≤ | 100 | — | 10 | 10 | 100 | 按GB/T 30646检测并提供第三方检测报告 | 产品生产 |
|  | 苯含量/% |  |  |  | — | 0.1 | — | — | — | 依据B.2检测并计算 |  |
|  | 苯系物总和含量/（mg/ kg） [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  |  | ≤ | 100 | — | 10 | 10 | 100 |  | 产品生产 |
| a 废气中颗粒物含量的监测位置是企业废气处理设施排放筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 产品生命周期评价

  - 产品生命周期评价方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架、总体要求及其附录进行产品生命周期评价，编制生命周期评价报告，见附录C。

  - 生命周期评价要求

    - 评价对象及工具

报告应详细描述评估的对象和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国数据的生命周期评价工具。

    - 生命周期清单分析

报告应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的系统边界、清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

    - 生命周期影响评价

报告应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在生命周期各阶段的分布情况进行比较分析。

- 绿色设计产品评价报告

  - 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息。其中，报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等；评估对象信息包括产品名称、主要指标、生产商及厂址等；采用的标准信息应包括标准名称及标准编号。

  - 符合性评价

报告应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基准值的符合性说明。其中报告期为当前评价的年份，一般指产品参与评价年份的上一年。

  - 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上提出产品绿色设计改进的具体方案。

  - 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

  - 附件

报告应在附件中提供：

a）产品原始包装图；

b）产品生产材料清单；

c）产品工艺表（产品生产工艺过程等）；

d）各单元过程的数据收集表。

附  录  A

（规范性）

- 不得人为添加的有害物质

- A.1 不得人为添加的有害物质

不得人为添加的有害物质如表A.1所示。

- 表A.1不得人为添加的有害物质

| 品种 | 品种说明 |
| --- | --- |
| 苯 | — |
| 甲苯 | — |
| 二甲苯 | — |
| 乙苯 | — |
| 乙二醇甲醚和乙二醇乙醚及其衍生物 | 包括但不限于列举的乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物，如乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚等 |
| 邻苯二甲酸酯 | 包括但不限于列举的邻苯二甲酸酯，如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）等 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚 | 包括但不限于列举的烷基酚聚氧乙烯醚，如壬基酚聚氧乙烯醚（含壬基酚）、辛基酚聚氧乙烯醚（含辛基酚）等 |
| 多环芳烃 | 多环芳烃是指分子中含有两个或两个以上并环苯环结构，且不包含任何杂原子和取代基的有机烃类化合物，包括但不限于列举的多环芳烃，如萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽 、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘 、茚苯(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a, h)蒽、苯并(g,h,i)苝等。 |
| 长链全氟烷基化合物 | 包括但不限于列举的长链（碳链长度＞6个碳原子）全氟羧酸化合物和全氟磺酸化合物，如全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸、全氟十二酸、全氟辛烷磺酸、全氟癸烷磺酸等酸及其盐 |

附  录  B

（规范性）

- 检验方法和指标计算方法

- B.1 原材料消耗量

某种铝颜料产品的总产量与生产该产品所投入的全部原材料的总量之比，以Pi表示，单位为%。按式（B.1）计算：

Pi=MiMc×100%       …………………………（B.1）

式中：

Mi——评价期（一般为1年）内某种产品的总产量，单位为吨（t）；

Mc——评价期（一般为1年）内生产该产品所投入的全部原材料的总量（含原料用水），单位吨（t）。

- B.2 苯系物含量的测定

按GB/T 23990—2009中B法进行检测，按8.5.2计算，并提供第三方检测报告。

- 附  录  C

- （资料性）

- 铝颜料生命周期评价方法

- C.1  目的

铝颜料产品从原料保存、生产、运输、出售到最终废弃处理的过程中对环境造成影响，通过评价铝颜料产品全生命周期的环境影响大小提出铝颜料产品绿色设计改进方案，从而大幅提升铝颜料产品的环境友好性。

- C.2  范围

- C.2.1  总则

根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。

定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并做出清晰描述。

- C.2.2  功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的，单位为千克（kg）。

- C.2.3  系统边界

本附录界定的铝颜料产品生命周期系统边界分3个阶段：原辅料与能源的开采、生产阶段；铝颜料产品的生产、销售阶段；铝颜料废弃阶段。如图C.1所示。

球形铝粉

溶剂油

辅料

原辅材料运输

铝颜料生产

包装及运输

销售及使用

图C.1  铝颜料产品生命周期系统边界图

生命周期评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近3年内有效值）。如果未能取得最近3年内有效值，应做具体说明。

含有铝颜料产品的废弃

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

- C.2.4  数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

a)  能源的所有输入均列出；

b)  原料的所有输入均列出；

c)  辅助材料质量小于原料总消耗0.3%的项目输入可忽略；

d)  大气、水体的各种排放均列出；

e)  小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物忽略；

f)  道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放均忽略；

g)  任何有毒有害材料和物质均应包含在清单中，不可忽略。

- C.3  生命周期清单分析

- C.3.1  总则

应编制铝颜料产品系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后确定每个单元过程的基本流程，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品的影响评价提供必要的数据。

- C.3.2  数据收集

- C.3.2.1  概况

应将以下要素纳入数据清单：

a)  原材料采购和预加工；

b)  生产；

c)  产品分配和储存；

d)  使用阶段；

e)  运输；

f)  寿命终止。

基于LCA的信息中要使用的数据分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据。如果现场数据收集缺乏，可以选择背景数据。

现场数据是在现场具体操作过程中收集的，主要包括生产过程的能源与水消耗、产品原材料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废弃物产生量等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力组合的数据（如火力发电、水力发电、风力发电等）、不同运输类型造成的环境影响以及产品成分在环境中降解或在本企业污水处理设施内处理过程的排放数据。

- C.3.2.2  现场数据采集

应描述代表某一特定设施或设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采样或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

a)  代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

b)  完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。

c)  准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或者由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为以单位产品为基准计算，并且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

d)  一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规格等。

典型现场数据来源包括：

——铝颜料的原材料采购和预加工；

——铝颜料的原材料由原材料供应商处运输至铝颜料生产商处的运输数据；

——铝颜料生产过程的碳能源和水资源消耗数据；

——铝颜料原材料分配及用量数据；

——铝颜料包装材料数据，包括原材料包装数据；

——铝颜料由生产商处运输至经销商处的运输数据；

——铝颜料生产废水经污水处理厂所消耗的数据。

- C.3.2.3  背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

a)  代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游产品LCA中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b)  完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采开始到原辅材料或产品出厂为止。

c)  一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

- C.3.2.4  原材料采购和预加工

该阶段始于从大自然提取资源，结束于铝颜料产品进入产品生产设施，包括：

a)  开采和提取；

b)  所有材料的预加工；

c)  转换回收材料；

d)  提取或与加工设施内部或与加工设施之间的运输。

- C.3.2.5  生产

该阶段始于铝颜料产品进入生产设施，结束于产品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、材料组成包装等。

- C.3.2.6  产品分配

该阶段将铝颜料分配给各地经销商，可沿着供应链将其储存在各点。包括运输车辆的燃料使用等。

- C.3.2.7  使用阶段

该阶段始于消费者拥有产品，结束于铝颜料使用过程向环境排放。包括使用模式、使用期间的资源消耗等。

- C.3.2.8  物流

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素（即高密度产品质量和低密度产品体积）的商品运输分配以及燃料用量。

- C.3.2.9  寿命终止

该阶段始于消费者使用铝颜料，结束于铝颜料产品作为固体废弃物处理后进入大自然的生命周期。

- C.3.2.10  用电量计算

对于产品系统边界上游或内部消耗的电力，应使用区域供应商现场数据。

- C.3.3  数据分配

在进行铝颜料产品生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是铝颜料的生产环节。对于铝颜料生产而言，由于厂家同时生产多种类型的产品，很难就某个型号的产品生产收集清单数据，往往会就某个车间、某条工艺线收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对铝颜料生产阶段，因为生产的产品主要成分比较一致，所以本研究选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品其分摊额度就越大。

- C.3.4  生命周期影响评价

- C.3.4.1  数据分析

根据表C.1～表C.5对应需要的数据进行填报：

a)  现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业3年内平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平；

b)  从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括铝颜料行业相关原材料生产、包装材料、能源消耗以及产品运输。

表C.1  原材料成分、用量及运输清单

| 原材料 | 含量/% | 单次使用消耗量/kg | 原材料产地 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运输距离/（km/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球形铝粉 |  |  |  |  |  |  |
| 有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |
| 助剂 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

表C.2  生产过程所需能耗清单

| 能耗种类 | 单位 | 车间生产总消耗量 | 单次使用产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电耗 | 千瓦时（kW·h） |  |  |
| 水 | 吨（t） |  |  |
| 煤耗 | 兆焦（MJ） |  |  |
| 蒸汽 | 立方米（m3） |  |  |

表C.3  包装过程所需清单

| 材 料 | 单位产品用量 | 单次使用产品消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 铁桶 |  |  |
| 塑料袋 |  |  |
| 托盘 |  |  |
| 缠膜 |  |  |
| 其他 |  |  |

表C.4  运输过程所需清单

| 过 程 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运输距离/（km/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 从生产地到总经销商 |  |  |  |
| 从总经销商到分经销商 |  |  |  |
| 从生产地到分经销商的总运输距离 |  |  |  |

表C.5  废弃物处理背景数据

| 项 目 | 处理方式 | 年处理量 | 单位产品处理量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目1 |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |
| 项目3 |  |  |  |

- C.3.4.2  清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。目前生命周期评价软件有GaBi、SimaPro、eBalance等，企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表C.6各个清单因子的量，为分类评价做准备。

表C.6  铝颜料产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 化石能源消耗 | 煤、石油、天然气、材料本身的有机碳 |
| 气候变化/碳足迹 | 二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4） |
| 富营养化 | 氮氧化物（NOx） |
| 人体健康危害 | 烷基酚聚氧乙烯醚、颗粒物 |

- C.4  影响评价

- C.4.1  影响类型

影响类型分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害3类，铝颜料的影响类型采用化石能源消耗、气候变化、富营养化和人体健康危害4个指标。

- C.4.2  清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表C.6。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷清单因子归到气候变化影响类型里面。

- C.4.3  分类评价

计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表C.7中的当量物质表示。

表C.7  铝颜料产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单 位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗（ADP） | 锑当量/kg | 煤 | 5.69×10−8 |
|  |  | 石油 | 1.42×10−4 |
|  |  | 天然气 | 1.42×10−4 |
| 温室效应（GWP） | CO2当量/kg | CO2 | 1 |
|  |  | CH4 | 25 |
| 人体健康损害（HTP） | 1,4-二氯苯当量/kg | 非甲烷总烃 | 0.637 |
|  |  | 颗粒物 | 0.82 |
| 水体富营养化（EP） | Kg-PO43-当量 | NOx | 0.13 |
|  |  | COD | 0.022 |

- C.4.4  计算方法

影响评价结果按公式（C.1）进行计算：

EPi=EPij=(Qj·EFij)                …………（C.1）

式中：

EPi——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj——第j种影响类型特征化值；

EFij——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

- 参考文献

[1]  GB/T 24256  产品生态设计通则

[2]  GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则

[3]  Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.1

[4]  Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 4.0

——————————