- ICS 87.040

CCS G51

团   体   标   准

T/CNCIA 010XX—2023

涂料性能测试用卡纸

Charts for testing of coatings performance

（征求意见稿）

本稿完成日期：2023年11月30日

2023-XX-XX发布                              2023-XX-XX实施

中国涂料工业协会 发布

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国涂料工业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

涂料性能测试用卡纸

- 范围

本文件规定了涂料性能测试用卡纸的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标识、包装和贮存。

本文件适用于检测涂料遮盖力、流平性、流挂性、展色性等性能时采用的卡纸，该产品通常由特殊的铜版纸，或在其单面/双面进行覆膜或覆油处理制成。也可适用于检测涂料的其它性能或其它用途的卡纸。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450  纸和纸板  试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.3  纸和纸板厚度的测定

GB/T 1540—2002  纸和纸板吸水性的测定  可勃法

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8941  纸和纸板镜面光泽度的测定

GB/T 10739  纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气

GB/T 30693  塑料薄膜与水接触角的测量

- 术语和定义

下列术语适用于本文件。

- 3.1

- 涂料性能测试用卡纸  chart for testing of coatings performance

在表面平整的特殊纸张上印刷（或不印刷）不同形状的相邻黑白图案所制成的一类特定用途的纸张。该产品通常由特殊的铜版纸，或在其单面/双面进行覆膜或覆油处理制成。

- 3.2

- 覆膜卡纸  plastic sheeting chart

表面覆盖一层透明塑料薄膜的涂料性能测试用卡纸。

- 3.3

- 覆油卡纸  varnish coated chart

表面涂覆一层清漆涂层的涂料性能测试用卡纸。

- 分类

本文件根据卡纸的表面处理工艺，将产品分为：

——无处理卡纸（I型）；

——覆膜卡纸（II型）；

——覆油卡纸（III型）。

- 技术要求

产品性能应符合表1的技术要求。

表1  技术要求

| 项目 |  |  |  |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 无处理卡纸（I型） | 覆膜卡纸（II型） | 覆油卡纸（III型） |
| 表面状态 |  |  |  |  | 平整、光滑，无变形、起皱、起泡、刮压痕等缺陷；黑色印刷区域无色差、重影、墨点、白班等缺陷 |  |  |
| 纸张厚度/mm |  |  |  | ≥ | 0.35 |  |  |
| 厚度均匀度/μm |  |  |  | ≤ | 15 | 10 | 20 |
| 光泽（75°） |  |  |  |  | — | 95.0 ~ 99.0 |  |
| 三刺激值，Y |  | 白色区域 |  |  | 80 ± 2 |  |  |
|  |  | 批次间白色区域差异 |  |  | ≤1 |  |  |
|  |  | 黑色区域 |  |  | ≤1 |  |  |
| 接触角，θ/° |  | 水 |  |  | — | 80~ 90 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | ≤ | — | 10 |  |
| 吸水性/（g/m2） |  |  | ≤ |  | — | 5.00 |  |
| 耐热性（130℃，2h） |  |  |  |  | — | — | 卷翘后能恢复，无发黄等缺陷 |

- 试验方法

- 6.1 采取

按GB/T 450的规定采取。

- 6.2 处理及试验条件

试样的处理和试验的条件按GB/T 10739的规定进行。

- 6.3 测试方法

- 6.3.1 表面状态

采用目视法测定，卡纸表面应“平整、光滑、无变形、起皱、起泡、刮压痕等缺陷;黑色印刷区域无色差、重影、墨点、白班等缺陷”。

- 6.3.2 纸张厚度

采用符合GB/T 451.3要求的厚度仪进行测试。随机抽取40张卡纸，每10张一叠均正面朝上层叠起来。制备成4叠试样。用厚度仪分别测定4叠试样的厚度值，每一叠测定3次，计算3次结果的平均值作为该叠试样的厚度结果。然后，以4叠试样厚度结果平均值的1/10作为最终结果，精确至0.01 mm。

- 6.3.3 厚度均匀度

按GB/T 451.3规定进行。取任意3张卡纸，分别测量每张卡纸不同的五个区域（除上端铭牌处），用最大值减去最小值表示为该样品的厚度均匀度。取三个样品的厚度均匀度的平均值，精确至1μm。

- 6.3.4 光泽（75°）

按GB/T 8941规定进行。

- 6.3.5 三刺激值，Y

采用光学结构为d/8且包含镜面反射的分光测色仪，选用D65光源，在试样的黑色区域和白色区域分别测量5个点并取平均值，得到的平均三刺激值Y再减去4即为所得结果。测量批次之间的白色区域的三刺激值差异（ΔY）时，从一个包装中任意抽取5个试样，按上述方法分别测量这5个试样的三刺激值Y，以最大值与最小值的差作为结果。

- 6.3.6 接触角

按GB/T 30693规定进行。

- 6.3.7 吸水性

按GB/T 1540规定进行。对卡纸正面进行测试，测试时间为120s。

- 6.3.8 耐热性

将3张试样放入电热鼓风干燥箱中2h，温度（130±2）℃。取出后在符合GB/T 10739规定的环境下放置24h，采用目视法观察，至少2张卡纸应“卷翘后能恢复，无发黄等缺陷”。

- 检验规则

- 7.1 检验分类

- 7.1.1 产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 7.1.2 出厂检验项目包括表面状态、光泽、三刺激值、接触角（水）。

- 7.1.3 型式检验项目包括本文件所列的全部要求。在正常生产情况下，每年至少检验一次。

- 7.2 组批与抽样

- 7.2.1 组批

组成一批的涂料性能检测用卡纸应为同一工艺条件下生产的同一批产品。

- 7.2.2 抽样

7.2.2.1 出厂检验样品应从每500张产品中随机抽取20张进行试验。

7.2.2.2 型式检验样品应从每2000张产品中随机抽取50张进行试验。

- 7.3 检验结果的判定

7.3.1 检验结果的判定，按GB/T 8170—2008中修约值比较法的规定进行。

7.3.2 所有检验项目的检验结果均达到本文件要求时，该试验样品为符合本文件要求。

- 标识、包装、贮存和运输

- 8.1 标识

包装上应有下列标识：

——制造商的标记和/或商标以及产地；

——卡纸的类别及本文件的标准号；

——尺寸（长度×宽度）；

——包装的数量及总重量；

——有效使用日期。

- 8.2 包装

应采用纸箱包装，在箱内应设有防潮材料，或采用防潮纸箱。必要时应用软物充填。每箱内应有附有检验合格的证明文件。

- 8.3 贮存和运输

产品应在室内贮存，且应保证通风、干燥。贮存和运输过程应防止日光直接照射、雨淋，远离热源。产品的有效贮存期及贮存条件应在包装上明示。