中国涂料工业协会团体标准

《含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求》

编制说明

《含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求》标准编制组

2024年4月

1、项目背景

- 1.1任务来源

根据2024年1月3日《关于发布2023年（第二批）中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的通知》，由中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会等提出的《含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求》团体标准正式立项。该项目为规范标准，由中国涂料工业协会归口，由阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司、黄山华惠科技有限公司等主要负责起草，计划完成年限为12个月。

1.2 编制过程

为使该标准的制定能够充分反映目前粉末涂料行业密闭生产工艺的现状，并体现先进性和引领性，本标准广泛收集国内粉末涂料生产企业以及含TGIC的粉末涂料用原材料企业相关的标准、工艺要求、生产规范等文献，选择国内重点粉末涂料及原材料企业开展系统深入的实地调研，结合我国含TGIC的粉末涂料产品及生产工艺现状，在全面系统研究的基础上，完成了本标准征求意见稿及标准编制说明的撰写。给出了含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺的职业接触限值、过程控制要求、个人防护装备（PPE）要求、卫生要求以及控制措施。

具体编制过程如下：

1）2023年6月~2023年12月，对含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺及相关标准的国内外情况进行调研，完成了标准立项建议书；

2）2023年9月21日，中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会在线上组织了标准立项建议书及标准草案讨论会；

3）2023年12月26日，中国涂料工业协会在线上召开了2023年标准化工作委员会常委会暨2023年（第二批）团体标准立项会，经汇报、质询、讨论等环节，相关专家对标准立项建议书进行了审议并投票；

4）2023年12月27日，《关于对2023年（第二批）中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的》公示发布，公开对《含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求》等17项标准的立项进行公示；

5）2024年1月3日，中国涂料工业协会发布了《关于发布2023年（第二批）中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的通知》，《含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求》项目编号为9号；

6）2024年1月~2024年3月，征集参加标准制定的企业单位，提出了标准制定工作计划，组成标准编制组，完成了标准草案的编制；

7）2024年3月5日，中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会在线上组织了标准草案讨论会；

8）2024年4月1日，中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会在上海组织了《含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求》标准的讨论会，阿克苏诺贝尔、北新涂料、立邦、福建万安、桑瑞斯、山东中天塑粉等粉末涂料生产企业，以及华惠、神剑、光华、新中法、永昌等粉末涂料原材料生产企业，共计二十余人参加了本次会议；

9）2024年4月，根据标准讨论会上的意见，完成了标准征求意见稿及编制说明的编写；

10）2024年4月XX日，标准于中国涂料工业协会官方网站、微信公众号等平台进行公示。

2、标准编制的必要性

2.1 行业发展现状

作为环境友好型涂料产品，近年来粉末涂料在建材、汽车、家电、家具、一般工业、工程机械、MDF定制家具等领域都取得了广泛的应用，并在钢结构、新能源电池、储能设备、卷材、集装箱、商用车等领域逐步探索其用途，表现出良好的发展势头。连续多年粉末涂料的发展增速均高于涂料行业的平均水平。同时，在涂装领域，粉末涂料以其具有无污染，零VOCs排放、回收利用率高，涂装工艺简单及自动化程度高等特点，目前已经被市场广泛认可为“4E型”（高生产效率、优良的涂膜性能、生态环保、性价比高）环保型绿色涂料。推动粉末涂料在不同涂装领域的应用，不仅有助于从源头实现VOC的减排，更是实现减少产品生命周期中碳足迹、促进涂料涂装全产业链节能降碳的要求。

目前，中国粉末涂料生产企业数量超过7000家，但整体市场集中度较低，市场相对分散。此外，在中国粉末涂料市场，虽然阿克苏诺贝尔、爱粤、PPG占据了行业销量排名前三位，但从整体市场来看，国内自主品牌占据较大的市场份额。从中国粉末涂料生产企业排名前100企业销售量情况来看，它们的市场占有率为50.75%，其中，本土企业市场占有率超过了40%。本土企业内普遍成本控制优势明显，主推中低端粉末涂料产品，并不断提高自身产品竞争力和品牌竞争力；外资企业市场占有率为不足10%。外资企业凭借技术和品牌资源优势，主要覆盖中高端粉末涂料应用领域，从市场发展趋势上我们可以观察到本土企业与外资品牌技术上的差异越来越小，产品品质性价比越来越高，一些新兴应用领域如MDF粉末涂料，卷材，集装箱等领域本土品牌已经占据了领先地位。

粉末涂料行业目前面临着环保政策限制、原材料价格波动大等一系列不利形势，整体行业在压力下寻找出路，行业改革力度加大，技术研发投入加大，自主科技创新能力加高。此外，行业应用拓展加速，新细分应用市场稳步增长。2017-2022年，国内粉末涂料行业市场规模整体仍处于持续较高速增长区间，年复合增长率大于10%。

2021年全球粉末涂料销售量277.9万t，销售额121.78亿美元，中国成为全球粉末涂料快速发展的主要驱动力。2021年亚洲粉末涂料销售量市场占有率高达74.1%，销售额市场占有率也达到63.8%。从国家层面来看，中国的粉末涂料销售量市场占有率已经超过65%，占亚洲粉末涂料总量的85%以上。

图1 粉末涂料市场分布

虽然2022年受疫情及防疫影响，粉末涂料整体销量与2021年基本持平为223.33万吨，微增0.016%，但因为原材料上半年激增暨价格上调因素，2022年中国粉末涂料市场规模约为400亿元左右。

鉴于粉末涂料行业的快速发展以及涂层在新能源、汽车等领域的应用，工业和信息化部原材料工业司组织修订的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》（征求意见稿）中，将汽车铝轮毂罩光丙烯酸透明粉末涂料及关键树脂、粉末涂料用不含锡环保聚酯树脂、新能源汽车用高性能绝缘粉末涂料、新能源储能电柜双涂双烤超耐侯粉末涂料列入该文件。

2.2 标准立项的必要性

据统计，我国历年来不同类型热固性粉末涂料占比如表1所示 。

表1我国历年来各类型热固性粉末涂料占比/%

| 年份 | 环氧 | 环氧-聚酯 | 聚酯-TGIC | 聚酯-HAA | 聚氨酯 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 18.5 | 50.3 | 24.1 | 6.9 | 0.14 | 0.06 |
| 2009 | 15.7 | 53.7 | 23.3 | 7.0 | 0.1 | 0.2 |
| 2010 | 18.7 | 42.9 | 25.3 | 13.0 | 0.06 | 0.03 |
| 2011 | 22.5 | 32.8 | 26.5 | 17.7 | 0.5 |  |
| 2012 | 21.9 | 31.3 | 27.4 | 19.1 | 0.3 |  |
| 2013 | 21.4 | 33.4 | 27.2 | 17.8 | 0.2 |  |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 24.6 | 34.9 | 28.8 | 11.0 | 0.7 |  |
| 2016 | 22.5 | 35.4 | 29.3 | 12.0 | 0.8 |  |
| 2017 | 20.6 | 34.9 | 25.8 | 18.0 | 0.7 |  |
| 2018 | 20.3 | 32.9 | 27.0 | 19.1 | 0.7 |  |
| 2019 | 19.2 | 32.5 | 27.8 | 19.7 | 0.8 |  |
| 2020 | 18.9 | 30.3 | 29.6 | 20.5 | 0.7 |  |

图2我国历年来各类型热固性粉末涂料占比

可以看出环氧-聚酯以及聚酯-TGIC两类产品，是粉末涂料中应用占比最大的，2020年其占比分布达到了30.3%以及29.6%。

2012年6月ECHA发布了第七批高度关注物质清单，将TGIC（异氰尿酸三缩水甘油酯）列入了清单中，随后在粉末涂料行业中，国内外也逐渐开始重视TGIC的毒性问题。同时，行业中也积极寻找TGIC的替代品，但是由于TGIC优异的抗黄变、高流平、无针孔、易上粉等优点，在国内TGIC依旧占据户外聚酯树脂类型粉末涂料的固化剂的主要种类，据统计2021年我国热固性粉末涂料中TGIC固化聚酯型粉末涂料占聚酯树脂类型总量的57%。TGIC在粉末涂料中的添加量一般不会超过10%，大都在3%-5%范围之内，事实上混入TGIC的粉末涂料的毒性也随之大幅降低。经涂装、烘烤，粉末涂料完全固化后，制备的涂层完全无毒。

随着《中国大气污染环境防治法》的颁布，空气中可挥发性有机化合物也逐步纳入管理范围之内，而粉末涂料作为几乎不含可挥发性有机化合物的涂料品种逐步受到青睐。工业和信息化部、财政部2016年7月印发工信部联节〔2016〕217号《重点行业挥发性有机物削减行动计划》的通知，计划中涂料行业中重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV 涂料）等绿色涂料产品。国家统计局2018年10月12日发布国家统计局第32号令，《战略性新兴产业分类（2018）》开始实施，粉末涂料属于战略性新兴产业。随后在GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料品种技术要求》8.1中有明确指出作为豁免产品，是VOC源头替代的一种解决方案。今年，在《产业结构调整指导目录 2023年本》征求意见稿中，限制类要求中增加了“含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产装置除外”的提议。在该提议基础上，又考虑到TGIC的毒性，如何针对含TGIC粉末涂料生产的操作进行密闭化生产过程的控制，从而实现大幅降低TGIC在整个粉末涂料生产制造过程中对人员对环境的暴露风险，使得含TGIC粉末涂料可持续性地发展，也是非常重要的。本标准的意义便在于此。

本标准主要涉及含有TGIC（异氰脲酸三缩水甘油酯）的热固性粉末涂料生产过程控制，如何实现密闭生产过程，降低暴露风险，旨在为《产业结构调整指导目录 2023年本》限制类第四大类石化化工第10条“含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料（密闭生产装置除外）”中的“密闭生产装置”提供参考依据。为国内整个粉末涂料行业，生制造含有TGIC的粉末涂料时提供严格的控制指导，既能保护工人的职业健康、操作安全，又能维护国内整合粉末涂料行业的健康、可持续性的发展。

2.3 国外标准水平

未检索到相关国际、国外标准。本标准的制定将为粉末涂料行业的清洁生产与职业健康提供依据，并为相关政策的制定提供参考。

3、编制组组成

请分会补充参编单位。

4、编制依据及参考文献

本标准的编制严格按照国家标准规范性文件的基本要求进行，在符合国家现行法律、法规以及涂料行业政策要求的前提下，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

根据国内粉末涂料的实际生产现状，参考相关政策法规、标准等技术规范，以验证试验为依据，制定出反映目前符合我国粉末涂料行业清洁生产与职业健康水平的技术要求、质量状况、以及便于实际操作的行业产品标准。

主要编制依据包括：

GBZ 2.1—2019  工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 192.1  工作场所中粉尘测定  第1部分：总粉尘浓度

GB 2626  呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 21148  足部防护 安全鞋

GB 24539—2021  防护服装 化学防护服

GB 28881—2023  手部防护 化学品及微生物防护手套

GB 32166.1  个体防护装备  眼面部防护  职业眼面部防护具  第1部分：要求

GB/T 38144.1  眼面部防护  应急喷淋和洗眼设备  第1部分：技术要求

GB/T 38144.2  眼面部防护  应急喷淋和洗眼设备  第2部分：使用指南

GB 37824  涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准

GB 42298  手部防护  通用技术规范

5、研究方法

本标准研究采用文献收集、行业调研和专家咨询等方法对我国含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺的技术发展、环保水平及职业健康安全要求进行调研。在上述基础上，为研究及评价指标构建做准备。

（1）文献检索：国内外含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺有关政策法规、标准进展的分析。

（2）行业调研：对粉末涂料及树脂相关生产企业进行调查，调查内容主要包括技术发展、产品情况、职业健康安全环保要求及标准化水平等。

（3）专家咨询：为了使其不偏离相对应的标准及政策法规要求，标准在制定过程中，向相关的行业专家进行咨询。

（4）广泛征求意见：初稿完成后，为保证标准的合理性、可操作性，选择对醇酸涂料企业征求意见，通过对意见的汇总、分析，进行相应的修正。

6、相关内容确定说明

6.1总体说明

主要内容包括以下几个方面：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）职业暴露限值

（5）个人防护装备（PPE）要求

（6）过程控制要求

（7）卫生要求

（8）环保要求

（9）控制措施

（10）标准的实施

6.2 适用范围

本文件规定了含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺的职业暴露限值、个人防护装备（PPE）要求、过程控制要求、卫生要求、环保要求以及控制措施。

本文件适用于含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺的判定。

化学分子式：C12H15N3O6

CAS号：2451-62-9

化学结构式：

6.3 术语和定义

1）粉末涂料  powder coatings

分散状态良好的热塑性或热固性树脂颗粒，通常混合了颜料、填料和添加剂，在适当的贮存条件下仍能保持细分状态，经熔化和固化后可形成连续的漆膜。

2）密闭  enclosed

通过中央集尘系统捕获各个生产过程中产生的粉尘，使空气中的污染物浓度控制在职业接触限值以下，确保污染物在环境和空气中安全暴露的状态或者作业方式；或通过密封材料、密封设备与环境完全隔离的状态或者作业方式。

3）密闭生产工艺  enclosed production process

在物料流通处理过程中，通过密闭管道输送或密闭容器转移等措施，或通过集尘过滤捕获设备，佩戴正确的个人防护装备，对局部产生的粉尘应控制在职业接触限值以下，以确保生产人员健康和生产环境清洁，确保排放符合相关标准的生产控制工艺。

4）职业接触限值  occupational exposure limits；OELs

劳动者在职业活动过程中长期反复接触某种或多种职业性有害因素，不会引起绝大多数接触者不良健康效应的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值分为时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。

[来源：GBZ 2.1—2019，定义3.5]

5）时间加权平均容许浓度  permissible concentration-time weighted average；PC-TWA

以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

[来源：GBZ 2.1—2019，定义3.5.1]

注：本文件采用8h工作日的时间加权平均容许接触浓度。

6.4 主要技术内容

6.4.1 职业暴露限值

粉末涂料生产过程应满足表2规定的职业暴露限值要求。按GBZ 159及GBZ/T 192的规定进行监测，监测点位为称重、投料和包装环节进行。

表2 职业暴露限值要求

| 职业接触项目 | 职业接触限值（8小时PC-TWA值） |
| --- | --- |
| 总粉尘浓度/（mg/m3） | ≤1 |

经过统计，国内主要粉末涂料生产企业对于配料及包装环节的颗粒物含量测试结果如下：

表3 职业暴露限值实测结果

| 监测位置 | 总粉尘浓度/（mg/m3） |
| --- | --- |

6.4.2 个人防护装备（PPE）要求

1）身体防护

操作人员应穿戴化学防护服，防护服应满足GB 24539—2021中5.2.5固体颗粒物防护服的要求。

应避免粉尘通过袖口、领口与裤脚进入。操作人员不可脱去或卷起衣袖与裤腿，将部分身体暴露于可能存在的粉尘中。

2）手部防护

操作人员处理TGIC原材料及含TGIC的粉末涂料时，以及清洁操作期间与脱去污染的工作服时应配戴专用手套。

防护手套应满足GB 42298的要求，并满足GB 28881—2023中7.1化学品防护手套的要求。

3）眼部防护

操作人员应佩戴安全防护眼镜，防护眼镜应满足GB 32166.1的要求。

TGIC与含TGIC粉末处理区域应配备洗眼器，洗眼器应满足GB/T 38144.1的技术要求，并满足GB/T 38144.2的使用要求。

4）呼吸防护

呼吸防护应满足GB 2626的要求，宜使用KN95级别的过滤元件。粉尘浓度在职业接触限值以下可以使用半面罩，若超出暴露限值目标时，应配戴全面罩。

应对个体粉尘暴露数据进行监测，监测点和监测频率应满足表1的要求。

操作人员对TGIC及含TGIC粉末涂料的处理时，应进行呼吸防护。

5）足部防护

操作人员应穿戴穿防静电安全鞋（靴）。

防静电安全鞋（靴）应满足GB 21148的要求，防静电性能应满足GB 21148—2020中6.4.2的要求。

6.4.3 过程控制要求

1）原材料选取和储存

TGIC应有独立的储存区域，避免粉尘逸散。

应选用颗粒状的TGIC，宜选用如500kg、750kg、1000kg等大包装规格。

如发现在原料包装损坏，应佩戴符合第5章要求的个人防护装备，及时清理遗撒的TGIC粉料。

厂内物料转运过程应采用工具（叉车或其他运输工具），避免人员直接搬运接触。

2）预称重和投料环节

应避免人员皮肤直接接触原材料。

宜采用料仓等自动加料系统。TGIC物料宜使用封闭式管路进行投料加注，TGIC物料通过罐体流向混合罐，并通过自动称量系统来控制用量；同时采用局部排风装置（LEV）集尘收集系统捕获投料站以及投料站与混合釜连接处周围产生的有害粉尘，LEV装置的清除效能应不低于90%。

如采用人工投料方式，应满足：

a）采用人工投料方式时，应穿戴符合第5章要求的个人防护装备。

b）应进行封闭式作业，配备抽风系统。

c）局部排风装置（LEV）的设计与维护应确保TGIC或者含TGIC的粉尘向着远离操作人员的方向排出。LEV的最低要求清除效能应不低于90%；捕获点风速应为（0.7~1）m/s。

d）应使用侧吸式抽风系统，避免在操作人员前方形成涡流。

3）混合环节

应使用密封式混合设备，设备应带有抽风口。

混合完成时，应采取控制措施，确保留有不低于20s的时间让局部排风装置（LEV）捕获浮尘，同时使预混物在取出混合机台座上的容器之前得以沉降

混合设备应采用隔离措施，并加载抽风，人员应在隔离区域外操作设备。

4）挤出和粉碎环节

挤出机下料口与挤出机之间应有抽风装置，确保下料浮尘可以被局部排风装置（LEV）捕获。

粗碎步骤应配有防尘盖和抽风装置。

应采用清洁制粉设备。开始其他清洁步骤前，应使用与工艺除尘器或磨粉机风扇相连的器具清除设备上的残留粉末。

除非在局部排风装置（LEV）可控范围内（LEV装置的最低要求清除效能应达到90%），清洁挤出机或者研磨机时，应避免使用压缩空气直接吹扫形成粉尘云。

筛网的清洁，宜使用水清洗或者相应设备，禁止直接吹扫。

应保持良好的车间卫生。所有溢出物应立即使用合适的工艺除尘器或中央真空吸尘设备清理干净。应穿戴合适的个人防护装备。

5）检验环节

检验操作员应在具有抽风系统的喷涂柜中喷涂，并佩戴合适的个人防护装备。

样粉等拿取应使用工具，避免直接接触。

6）包装环节

包装区应设置隔离措施，避免粉尘逸散到其他区域。

装箱时，应使用粉尘抽吸系统，避免逸散。

宜采用自动化包装线，避免人员处于粉尘暴露区域内。

6.4.4 卫生要求

1）工作区域禁止饮食、吸烟。

2）处理TGIC及含有TGIC的粉末涂料后应立即对手部、面部及手臂进行清洗。3）不应穿戴污染的工作服到非工作区，包括食堂、休息室等。不应将污染的服装带入居家环境。

4）工作服应定期清洗。

6.4.5 环保要求

1）大气污染物

应满足GB 37824及地方标准要求。

2）水污染物

清洗水应重复利用，经处理后达标排放，水污染物应满足国家及地方标准的要求。

3）固废

生产过程中产生的副产品应收集，经处理后进行循环利用。

TGIC的包装物、真空集尘袋等应收集，并经有资质的第三方回收集中处置。

6.4.6 控制措施

含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产控制措施应满足表4的要求。

表4 控制措施

| 过程 | 工艺 | 技术措施 | 呼吸防护 | 眼部防护 | 手部防护 | 身体防护 | 足部防护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料选取和储存 | — | — | — | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 预称重和投料环节 | — | LEV处理效率不低于90% | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.5的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 混合环节 | 连续生产、无采样 | — | — | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 混合环节 | 批量生产、有采样 | LEV处理效率不低于90% | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 挤出和粉碎环节 | 连续生产、无采样 | — | — | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 挤出和粉碎环节 | 批量生产、有采样 | LEV处理效率不低于90% | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 检验环节 | — | LEV处理效率不低于90% | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 包装环节 | — | LEV处理效率不低于90% | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 清洁 | — | LEV处理效率不低于90% | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |
| 维护 | — | LEV处理效率不低于90%；生产设备与含化学品管道维修暴露时间不超过4小时 | 应满足5.4的要求 | 应满足5.3的要求 | 应满足5.2的要求 | 应满足5.1的要求 | 应满足5.5的要求 |

7、主要试验（或验证）的分析、预期的经济效果

本标准技术要求的检测尽量采用国内或行业普遍采用的试验方法，有选择性地参考国际国外标准以及重点企业的企业标准，采用科学的试验方法与检测手段，对验证过程进行系统分析。同时，本标准考虑到各个需求群体的不同实际情况，采用了可操作性比较强的标准要求与控制措施，兼顾性能保证及方法可控，适用于不同需求群体。

本标准能够有效的指导粉末涂料生产企业对于含TGIC原材料及工艺过程的控制，有助于企业按相关要求实现密闭式生产，满足安全、环境与职业健康要求。同时，本标准能够为相关部门对粉末涂料生产企业的密闭生产工艺进行判定，提供了重要的参考。

8、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况（一致性程度、 标准水平、对标情况）

未查询到国际及国外对于含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺要求的相关标准。

9、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是国内首次制定的针对含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料密闭生产工艺的标准，旨在配合相关政策法规的落地实施，与现行相关的法律、法规、规章及行业相 关标准并无矛盾或冲突，对于促进粉末涂料行业工艺及技术进步、引导行业健康有序发展非常必要。

10、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

11、采标情况说明

无。

12、贯彻标准的措施建议

本标准预计于2024年6月进行发布，2024年6月实施，发布后由标准归口单位中国涂料工业协会及粉末涂料涂装分会负责组织进行宣贯，措施建议如下：

（1）标准正式发布后，中国涂料工业协会及时在协会网站、全国团体标准信息平台等媒介平台上多方位进行公布、宣传。

（2）由标准归口单位中国涂料工业协会组织标准宣贯培训，邀请标准主要起草人员进行主讲，现场答疑。

13、废止现行相关标准的建议

无。

14、其他应说明的事项

无。